阻燃及抗静电产品

| 阻燃输送带及整体带芯 |
| --- |
| GB/T 17044-1997 | 钢丝绳芯输送带覆盖层与带芯层粘合强度试验方法 |
| MT 317-2002 | 煤矿用输送带整体带芯 |
| MT 374-1994 | 阻燃抗静电三角带安全性 试验方法和判定规则 |
| MT 449-1995 | 煤矿用钢丝绳牵引输送带阻燃抗静电性试验方法和判定规则 |
| MT 450-1995 | 煤矿用钢丝绳芯输送带阻燃抗静电性试验方法和判定规则 |
| MT 669-1997 | 煤矿用阻燃钢丝绳牵引输送带技术条件 |
| MT 914-2002 | 煤矿用织物整芯阻燃输送带 |
| MT/T 318.1-1997 | 煤矿用输送带机械接头技术条件 |
| MT/T 668-1997 | 煤矿用阻燃钢丝绳芯输送带技术条件 |

| 导风筒及风筒涂覆布 |
| --- |
| GB/T 15335-2006 | 矿用风筒漏风率和风阻的测定方法 |
| GB/T 20105-2006 | 风筒涂覆布 |
| GB/T 9900-1988 | 抽出式难燃橡胶导风筒 |
| MT 164-1995 | 煤矿用正压风筒 |
| MT 165-1995 | 煤矿用负压风筒 |
| MT 383-1995 | 煤矿用风筒涂覆布技术条件 |
| MT/T 763-1997 | 煤矿用风筒涂覆布基布物理机械性能试验方法和判定规则 |

| 锚杆钻机（电动、液动、气动） | MT/T 356-1994 | 煤矿井下安全钻机 技术条件 |
| --- | --- | --- |
|  | MT/T 688-1997 | 煤矿用锚杆钻机通用技术条件 |
|  | MT/T 787-1998 | 转盘钻机通用技术条件 |
|  | MT/T539-2006 | 煤矿用电动锚杆钻机 |
|  | MT/T790-2006 | 煤矿坑道钻探用钻机 |
|  | MT/T902-2002 | 煤矿用电动锚杆钻机电动机 |

| 煤矿用塑料网假顶 |
| --- |
| MT 113-1995 | 煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则 |
| MT 157-1996 | 煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋通用技术条件 |
| MT 956-2005 | 煤矿用隔爆水袋涂覆布 |
| MT/T 694-1997 | 煤矿用自动隔爆装置通用技术条件 |
| MT/T 756-1997 | 隔爆水槽用聚苯乙烯泡沫塑料阻燃性能试验方法 |

| 非金属制品（溜槽、电缆接头、管材、玻璃钢制品等） |
| --- |
| MT 141-2005 | 煤矿井下用塑料网假顶带 |
| MT 314-1992 | 煤矿假顶用菱形金属网 |
| MT 960-2005 | 煤矿井下假顶用塑料编织布 |
| MT/T 456-1995 | 棱形金属网编网机 |

| 难燃介质（乳化油、高含水难燃液） |
| --- |
| GB 10002-1988 | 给水用硬聚氯乙烯管材 |
| GB 1186-1992 | 压缩空气用橡胶软管(2.5MPa以下） |
| GB 1188-1989 | 织物增强吸水软管 |
| GB/T 14152-1993 | 热塑性塑料管材耐外冲击性能试验方法 真实冲击率法 |
| HG 2184-91 | 输水、通用橡胶软管 |
| JC 552-1994 | 纤维缠绕增强热固性树脂压力管 |
| MT 181-1988 | 煤矿井下用塑料管安全性能检验规范 |
| MT 191-1989 | 煤矿井下用橡胶管安全性能检验规范 |
| MT 558.1-2005 | 煤矿井下用塑料管材 第1部分 聚乙烯管材 |
| MT 558.2-2005 | 煤矿井下用塑料管材 第2部分 聚氯乙烯管材 |
| MT 558.3-2006 | 煤矿井下用塑料管材 第3部分 玻璃钢管材 |
| MT 830-1999 | 煤矿用织物叠层阻燃输送带 |
| MT 914-2002 | 煤矿用织物整芯阻燃输送带 |
| MT 961-2005 | 煤矿井下用玻璃钢电缆桥架 |
| MT/T 310-1992 | 高压水管楔式快速接头 |
| MT/T 783-1998 | 沸腾炉灰渣制橡胶塑料补强填料技术条件 |